附件27：
新型墙体材料产品质量国家监督抽查结果
本次对北京、天津、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、海南、贵州等14个省、直辖市110家企业生产的110种新型墙体材料产品进行了监督抽查。
本次抽查依据GB13544-2000《烧结多孔砖》、JC943-2004《混凝土多孔砖》、GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》、GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》和GB6566-2001《放射性核素限量》等标准的规定，对新型墙体材料产品的导热系数、体积密度、孔洞率及孔洞结构、强度等级、抗冻、石灰爆裂、干缩率、泛霜、吸水率、放射性核素限量、最小外壁厚和最小肋厚等12个项目进行了检验。

抽查中发现有20种产品不合格，存在的主要质量问题：

一、本次抽查中有9种砖类、4种砌块类产品强度等级和耐久性能等项目不符合标准要求。其中有的产品抗冻性和石灰爆裂项目出现试样分层、脱皮和断裂，会使得砌体达不到预定的强度，且抵抗自然界环境风化性能较差。
二、本次抽查中有7种砖类、5种砌块类产品孔洞率、密度等级等反映产品节能性技术指标项目不符合标准要求。其中有的产品孔洞率项目实测值仅为相应标准规定值的2/3，干密度实测值超标约19%。孔洞率指标不合格会影响产品的热工性能，而且对烧结制品大幅增加单位烧成所需的煤耗。
三、本次抽查中有1种蒸压加气混凝土砌块产品放射性核素限量超标。
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