
附件30：
门、窗框用硬聚氯乙烯（PVC）型材产品质量国家监督抽查结果
本次对北京、天津、河北、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、湖南、广东、四川、陕西等16个省、直辖市74家企业生产的74种门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材产品进行了监督抽查。
本次抽查依据GB/T8814-2004《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC)型材》、CCGF 302.1-2008《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC)型材 产品质量监督抽查实施规范》的规定，对门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材产品的加热后尺寸变化率、主型材的落锤冲击、150℃加热后状态、维卡软化温度、主型材的弯曲弹性模量、拉伸冲击强度等6个项目进行了检验。

抽查中发现有7种产品不合格，存在的主要质量问题：

一、本次抽查中有5种产品加热后拉伸冲击强度不合格。
二、本次抽查中有5种产品加热后主型材的落锤冲击不合格。不合格原因主要是配方中填料含量过高和抗冲击改性剂用量不足。

三、本次抽查中有1种产品加热后尺寸变化率不合格。不合格原因主要是型材在受热后严重收缩，在使用中会发生变形。
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